RHEOCEM® 900

Портландцемент сверхтонкого помола для инъектирования в горную породу и грунт

### ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

### Смешивание

Продукт Rheocem® 900 всегда следует применять с пластифицирующей добавкой Rheobuild®2000PF (1,0-3,0% от массы цемента) или Glenium 51 (от 0,3 до 2% от массы цемента). Водоцементное отношение изменяется обычно в пределах 0,5-1,0.

- Заполнить миксер водой.

- Ввести цемент. Перемешивать 2 минуты.

- Ввести добавку Rheobuild®2000PF или Glenium 51 и перемешивать еще одну минуту.

- Поместить в мешалку. Серьезный вопрос заключается в использовании эффективного миксера. Лучший вариант – коллоидальный миксер, но допустимо также применение высокоскоростного лопастного смесителя. Минимальное количество оборотов в минуту для коллоидального миксера: 1500 Минимальное количество оборотов в минуту для лопастного миксера: 400

Внимание: Не допускается перемешивание раствора больше положенного времени. Если перемешивание длится больше, чем рекомендуется, возможно, повышение температуры и затвердевание раствора в насосе и шланге.

### Жизнеспособность

Перед инъектированием смесь должна постоянно перемешиваться. Нельзя держать раствор в мешалке более 30-40 минут.

### Инъектирование

Обычно для нагнетания суспензии в горную породу пользуются поршневыми насосами высокого давления. В течение 30-40 минут после смешивания следует произвести инъектирование раствора, чтобы гарантированно сохранить его проникающую способность в трещины. С помощью стабилизатора контроля гидратации Delvo®crete Stabilizer можно увеличить время обрабатываемости материала. Если требуется еще больше его продлить, следует использовать продукт Rheocem® 900SR.

### Затвердевание

Через 2-2,5 часа материал Rheocem® 900 достаточно затвердеет и можно начинать бурение контрольных и взрывных скважин.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Исключать любой физический контакт (кожи, глаз) с продуктом Rheocem® 900, поскольку это может вызвать раздражение или ожог. В случае такого контакта промыть пораженную область большим количеством воды. В случае поражения глаз обратиться к врачу.

### Примечание

Данная информация, представляет наш опыт и знания, полученные не только в лабораторных условиях, но и в реальных ситуациях. Однако, учитывая влияние самых различных факторов на получаемые результаты, мы предлагаем данную информацию без какой-либо гарантии и не несем за нее ответственности. Для получения дополнительной информации просим обращаться к специалистам ООО НПП ЗСК